## Slide 1: „RECYKLACE TEXTILIÍ"
Jakub Wiener
prof. Ing., PhD. – Katedra materiálového inženýrství, Textilní fakulta
+420 48 5353469
jakub.wiener@tul.cz

## Slide 2
Recyklace textilií
Textile jako ekoproblém
Nárůst populace a spotřeby

## Slide 3
Recyklace textilií
Textile jako ekoproblém
Dnes: 10kg/osobu a rok
Výroba textilních vláken / počet lidí

## Slide 4
Recyklace textilií
Textile jako ekoproblém

## Slide 5
Recyklace textilií
Textile jako ekoproblém
https://encyclopedia.pub/entry/history/show/50107

## Slide 6
Recyklace textilií
Textile jako ekoproblém
ČR, 2022
Konkrétní čísla jsou obvykle nedostatečně definovaná a vytržená z kontextu
https://odpady-online.cz/casopis-odpady-textilni-odpady-z-domacnosti-v-cesku-za-posledni-dekadu-narostly-desetinasobne/

## Slide 7
CELKOVÝ VÝZNAM = OBJEM x RELATIVNÍ VLIV
Textil má obrovský OBJEM – spotřebovává cca 10 % všech zdrojů a produkuje odpovídající množství odpadů
VLIV na životní prostředí je i textilu velmi významný – jde o polymerní materiály s vysokou přidanou hodnotou obsahující nebezpečné kontaminanty jako jsou barviva, pigmenty, nanočástice …
Recyklace textilií
Textilie jako ekoproblém

## Slide 8
Výroba textilu
Recyklace textilií
Textilie jako ekoproblém
Předúprava – Barvení - tisk – finální úpravy
Modifikace polymeru
Vlákno
Monomer
Polymer
Příze (délkový textilní útvar)
Tkanina či pletenina (plošný textilní útvar)
Výrobek

## Slide 9
Kontaminanty textilu
Recyklace textilií
Textilie jako ekoproblém
Modifikace polymeru
Matovací prostředek – TiO2
Snížení hořlavosti – PCB
…
Předúprava – Barvení - tisk – finální úpravy
Barviva
Silikony, perflouralkany, polyuretany, nanočástice Ag apod.
…

## Slide 10: Recyklace texilií
Recyklace textilií
Recyklace není nejhorší osud, který může textilii potkat …
A máma podkolenka
Můj táta byl svetr
Ale chudák sestra se nedostala ani dolů z ovce
Zatracený vlk

## Slide 11
Recyklace textilií
Historie recyklace
historicky: co mělo cenu, tak bylo využíváno znovu / recyklováno
Recyklace v době kamenné byla snadná

## Slide 12
Recyklace textilií
Historie recyklace
https://www.academia.edu/35429219/Recycling_of_Textiles_in_Historic_Contexts_in_Europe_Case_Studies_from_1500_BC_till_1500_AD

## Slide 13: Historie recyklace
Recyklace textilií
https://www.chlupaci.cz/kost-na-mate/
V 20. Století relativně klesly ceny věcí, proto klesl i stupeň recyklace, výjimkou jsou doby nedostatku - 1 a 2. sv. válka = recyklace skoro 100% (papír, kovy, sklo a oleje…)
Bankovka s obsahem starých hadrů (KL, Buchenwald 1942?)

## Slide 14
Recyklace může probíhat změnou:
Statutu: Společenský – domácí – pracovní – jednorázový
Funkce: Oděv – Změny funkčnosti oděvu (přešití, párání svetru, úprava velikosti…) - čistící textilie – palivo
Uživatele: já - předání potřebným (reálné v rámci ČR jen u dětského oblečení)
Dnes méně obvyklé – textilie už nevydrží tak dlouho a díky nízké ceně chybí motivace …
Recyklace textilií
Ideální „recyklace“ – prodloužení užívání

## Slide 15
Globální trh s recyklací textilu dosáhl v roce 2021 hodnoty 5,02 miliardy USD.
Do roku 2027 dosáhne trh 5,86 miliardy USD, přičemž v letech 2022-2027 bude vykazovat růst 2,6 %
V současné době recyklujeme globálně metodou „z textilu zase textil“ cca 1% textilního odpadu a metodou „z textilu jednorázový produkt“ cca 4%.
Recyklace textilií
Potenciál recyklace
(https://www.researchandmarkets.com/reports/5547106/textile-recycling-market-global-industry-trends)

## Slide 16
Recyklace textilií
Recyklace textilu v ČR
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/recyklace-textilu-stare-obleceni-indie.A170725_2340789_ekonomika_rts

## Slide 17
Je použitý textil odpad ?
Podle mne jednoznačně ANO, ale jen do okamžiku, než si přečetl zákon o odpadech, kde je odpad definován a „proklet“. Textilie jako odpad už nemůže nikdy být použita, že ji nesmíme nikam odvážet a že musí být přísně evidována…
Budu se držet termínu „textilní odpad“, ale pro úředníky by to měl být výhradně „použitý textil“
Možná nové termíny: před recyklací „precyklát“ - a po recyklaci „cyklát“
Recyklace textilií
Textilní odpad

## Slide 18
Co je textilní odpad?
Z ekologického hlediska všechny výrobky a materiály s obsahem textilních vláken, které nejsou dále využívány k původnímu účelu
Příklady: oděvy, bytové textilie, odpady z výroby textilií, agrotextilie, autoplachty a textilie z interiéru aut, zdravotnické textilie, hygienické zboží …
Tedy vše co je s obsahem vláken vyrobeno, mimo textilií určených i cílenému rozkladu jako jsou např. některé geotextilie, vstřebatelný chirurgický materiál…
Recyklace textilií
Textilní odpad

## Slide 19
Stávající zdroje = charitativní kontejnery + průmyslový odpad
Průmyslový: kusy nití, vlákna, tkaniny, netkané textilie, odstřižky - nekolísající kvalita, větší množství stejné textilie, často nebarvené, nesměsované, bez zipů, knoflíků…
Soukromý: oděvy, bytové textilie… - Kolísající kvalita, stejný jen jeden kus, barvené, potištěné, směsi vláken, zipy, knoflíky … (dnešní odpad je charitativní, vypraný, vyžehlený, připravený pro další nošení)
Recyklace textilií
Sběr textilního odpadu

## Slide 20
Dle nařízení EU po 2025 = veškerý textilní odpad = výrazně se zhorší průměrná kvalita
Nárůst objemu: cca 20x více než dnes, ale obsah použitelných textilií výrazně poklesne
Tedy budou obsaženy: ponožky, koberce, potrhané věci, znečištěné a nevyprané textilií, bakteriologicky kontaminované, agrotextilie, bytové textilie, potahové látky ...
Recyklace textilií
Sběr textilního odpadu

## Slide 21
sběr
transport
třídění
Jen pro něco: mechanické a chemické recyklační procesy
Recyklace textilií
Postup recyklace

## Slide 22
Dnes nejběžnější metoda „využití“ textilního odpadu
Prezentováno jako „charitativní“ (dobrovolné dobročinné pomoc trpícím lidem) – zejména při sběru od obyvatelstva
Reálně jde o komerční přeprodej – města si nechávají platit za umístění kontejnerů, obsah kontejnerů je přeprodáván ke třídění, vytříděné textilie jsou dle kvality, stáří a velikostí distribuovány do evropských secondhandů, nebo do Afriky či Latinské Ameriky. (40%) Případně na střední východ, kde bývá i opravován. Textilie z bavlny jsou využívány jako úklidové hadry. (20%) Další část textilií je rozemleta a používána jako izolace nebo textilní výplň. (20%) Zbytek textilií se skládkuje nebo spaluje. (20%) (ČR 2022)
Konkrétní procenta využití odpadu jsou závislá na původu a kvalitě odpadu.
Recyklace textilií
Opětovné oděvní využití

## Slide 23
Obvykle přeprodej směrem na jih nebo východ (vždy ve směru klesajícího DPH)
Recyklace textilií
Opětovné oděvní využití
Např. z Francii 40 % sesbíraného textilu do Afriky
Tzv. REUSE

## Slide 24
Velmi špatné reference: obří skládky, spalování, neznámé % využití …
Často jde o poslání skutečného dopadu, jehož využití je už nemožné
Recyklace textilií
Opětovné oděvní využití

## Slide 25
Komerční přístup při distribuci nezbytný – pokud něco někomu darujete, tak to pravděpodobně vyhodí.
Pokud si to koupí, tak si toho bude více vážit a bude to skutečně používat. Opětovné oděvní využití ke nejlepší metodou z ekologického hlediska – využíváme textilii k původnímu účelu
Prodlužujeme životní cyklus výrobku a oddalujeme začátek skutečné recyklace.
Recyklace textilií
Opětovné oděvní využití

## Slide 26
Materiálová recyklace = využití odpadu po funkční stránce
Energetická recyklace = spalování
Spalování je selhání systému. V legislativě povoleno, pokud není jiná možnost. Vždy je možné recyklovat, ale ne vždy je recyklace ekonomicky zajímavá.
Recyklace textilií
Metody recyklace

## Slide 27
Syntetické polymery jsou v podmínkách kompostů prakticky věčné, bavlna / len se rozpadne za cca 4 týdny
Problém: barviva a finální úpravy
Problematická přínosnost: oč je kompostování lepší, než spalování? Co přináší textilie do kompostu?
Jediné vlákno, které je přínosem pro rostliny je vlna, ta se ale v kompostu rozkládá velmi dlouho. Lze z ní ale vyrábět hnojivo….
Recyklace textilií
Kompostování textilií

## Slide 28
Výrobek (z gobelínu koberec)
Plošná textilie (z trička úklidový hadr)
Délková textilie (z pleteniny přízi)
Textilní drť (textilii rozsekám na kousky)
Vlákna (trhám dokud nevzniknou volná vlákna)
Nadmolekulární struktura - krystaly - nanocelulóza
Polymer (roztavím či rozpustím a zase mohu zvlákňovat)
Monomer (rozložím na monomery a ty zase zpolymeruji)
Rozkladné produkty ( rozložím na metan, etanol… jako palivo či pro syntézu)
Uhlík (karbonizací vytvořím uhlík jako sorbent)
Recyklace textilií
Materiálová recyklace – dle úrovní
využití potenciálu

## Slide 29
rychle se rozvíjející odvětví
Problémy:
Identifikace vstupů a jejich složení
Kompromisní řešení (neekologičnost)
Bakteriální i další kontaminace
Mikroplasty
Legislativa
Využití potenciálu recyklátů
Ekonomika
Recyklace textilií
Problémy materiálové recyklace

## Slide 30
Před 150 lety - 2 druhy vláken - celulózová a proteinová.
V posledních více jak 100 další vlákenné materiály + jejich směsi.
Značení textilií – stávající je nefunkční
Vize – např. čipy
Identifikace vláken – už běžně pomocí FTIR
Recyklace textilií
Problémy materiálové recyklace Označování vláken

## Slide 31
Separovaně recyklovat jen pokud jsou běžné a drahé
Recyklace textilií
Problémy materiálové recyklace Cena vláken
2009 https://www.researchgate.net/publication/263685942_Review_Raw_Natural_Fiber-Based_Polymer_Composites

## Slide 32
Cena textilního odpadu za kilogram (Brazílie, 2018)
směsný odpad 0,5 Kč/kg
bavlněný odpad (jeans) 0,75 Kč/kg
barevná 100% bavlněná tkanina 3 Kč/kg
akrylová nebo polyamidová vlákna 5 Kč/kg
bílá 100% bavlněná tkanina 7 Kč/kg
Recyklace textilií
Problémy materiálové recyklace Cena textilního odpadu
??? Speciální vlákna

## Slide 33
Recyklace textilií
Problémy materiálové recyklace Čistota vláken
100% nebarvený, např. bavlna
Kompozit s obsahem více druhů vláken a neodstranitelnou matricí
KOMPLIKACE PŘI RECYKLACI
Směs ba/PES
100%Barvený např. PES
Barvená směs ba/PES
laminát PES / PUR
ba/PES + zátěr
Zipy a knoflíky
Nitě z jiné ho materiálu

## Slide 34
Možnosti:
1) Když to neumíme recyklovat, tak se to musíme naučit
2) To co neumíme recyklovat, tak to nebudeme vyrábět
Nerecyklovatelné výrobky by měly být co nejvíce potlačovány
Recyklace textilií
Problémy materiálové recyklace Čistota vláken
Umíme recyklovat
Neumíme recyklovat

## Slide 35
Barviva jsou neškodná a uživatele textilie nijak neohrožují. To je známo už asi 100 let, ale každých pár let se z trhu tiše stahují barviva, u kterých se prokázala jejich toxicita případně karcinogenita. V posledních letech jde zejména o azobarviva a z nich uvolňované aromatické aminy včetně karcinogenních. Loňské barvivo už letos nemusí být barvivem, ale jde o nebezpečný karcinogen
To je jedním z klíčových problémů reálné recyklace textilií – jak ověřit, že tady a teď zakázaná barviva nejsou součástí recyklátu? Není možné testovat každý kus textilie vstupující do recyklace na obsah dnes zakázaných barviv.
Recyklace textilií
Problémy materiálové recyklace Čistota vláken - Barviva

## Slide 36
Recyklace textilií
Problémy materiálové recyklace Čistota vláken - Barviva
Barviva = velmi nepříjemnými kontaminanty, které ztěžují a komplikují proces recyklace
https://www.researchgate.net/figure/General-overview-of-the-fate-of-Azo-dyes-and-aromatic-amines-during-anaerobic-aerobic_fig1_262564975

## Slide 37
Mechanická destrukce textilií = emise prachu/textilních mikroplastů
Nutno eliminovat vzduchotechnikou, filtrací …
Recyklace textilií
Problémy materiálové recyklace mikroplasty při mechanické recyklaci
Délka vlákna > 5 m
Průměr vlákna < 3 m
Délka/Průměr vlákna > 3
toxicita:

## Slide 38
Recyklace textilií
Jednorázové výrobky pro osobní hygienu
plenkové kalhotky
vlhčené ubrousky
inkontinenční výrobky
dámské hygienické výrobky
Jednorázové oděvy (např. ochranné)
Problémy materiálové recyklace biologická kontaminace
Zdravotnické textilie obecně
Klíčová otázka: dezinfekce ?

## Slide 39
ANO, ale …
Limity recyklace
Recyklace textilií

## Slide 40
Recyklace textilií
Recyklace v rámci ČR
realizováno v ČR
Charita, přeprodej na východ či jih
Výplňkové a izolační materiály, kompozitní desky
realizováno jinde
Dtto + vlákna, příze, polymery, tkaniny, pleteniny, výrobky

## Slide 41
Firmy a dostupné technologie:
Sběrové firmy: Dimatex, Diakonie Broumov …
Recyklační firmy: RETEX, Papos …
Snahy kombinace sběr + recyklace
Vše jen mechanické recyklace = rozdrtit/rozemlít a pak zase zpevnit nebo přímo využít
Recyklace textilií
Recyklace v rámci ČR

## Slide 42
Recyklace textilií
Vědecké články o "fibre recycling" (podle WoS)
Chart: 
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989
vědecké články o "fibre recycling" (podle WoS) | 1157 | 1464 | 1098 | 905 | 769 | 610 | 528 | 477 | 386 | 360 | 372 | 291 | 280 | 219 | 214 | 159 | 136 | 124 | 142 | 108 | 100 | 158 | 156 | 184 | 105 | 104 | 78 | 85 | 69 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0

## Slide 43
Přínos recyklace je psychologicky obecně velmi diskutabilní: Pro rozumného člověka je těžké vyhodit i věc, pro kterou už nemá uplatnění – třeba odřené tričko. Racionálně uvažující člověk ví, že ta vyhozená věc bude odpadem, zátěží pro civilizaci i planetu a bude se snažit nosit to tričko déle a pak ho použije jako hadr při úklidu.
Recyklace psychologicky snižuje závažnost vyhození toho odřeného trička. Je snadné ho vyhodit do odpadu, protože bude recyklováno, protože nezatížím životní prostředí a protože to tričko čeká budoucnost někde jinde v jiné formě.
Recyklace textilií
Psychologie recyklace

## Slide 44
Recyklace textilií
Recyklace není dost…
O textilie se musíme starat, recyklace musí být až ta poslední možnost
Recycle | - Opětovné využití odpadu jako suroviny
Reuse | - Opětovné využití výrobku
Reduce | - Snížení spotřeby
Revolver | - Na ty co to nedodržují
Recover | Využití energie v odpadu

## Slide 45: Skutečná recyklace PET (vzor pro textilie)
Recyklace textilií

## Slide 46
Sběr PET lahví
Třídění a adjustace PET lahví
Drcení PET lahví
Mytí nadrcených PET, odstraňování příměsí – výroba PET Flakes
Zpracování PET Flakes na různé výrobky / PET střiž, PET pásky, PET folie, PET granulát atd./
Recyklace textilií
Recyklace PET na vlákna

## Slide 47
Recyklace textilií
Recyklace PET na vlákna
http://www.grau.cz/balador-eko/technologie.htm
shromáždění
skladování
třídění
Výstup: čistý polymer
Zpracování:
Tavení, extruze
Využití:
Textilní vlákna
Obaly
Lisování
Řezání
Skladování

## Slide 48
Tesil Fibers s.r.o. (Planá nad Lužnicí)
Od roku 2002 jsou vlákna TESIL® vyráběna stoprocentně ze spotřebitelských PET lahví.
MĚSÍCNĚ 80 000 000 PET LAHVÍ
1960 Zahájení výroby VIRGIN PET
150 Zaměstnanců
33000 Výrobní kapacita t/rok
Recyklace textilií
Recyklace PET na vlákna

## Slide 49: Ekoaktivity FT
Recyklace textilií

## Slide 50
Mikroplasty a prevence jejich vzniku
Enzymatické technologie rozklad vláken
Nanocelulóza jako recyklační produkt
Bakteriální celulóza
Optimální šatník
Ekologické finální úpravy – laser, plazma, plynové technologie
Úspory pojiv při výrobě kompozitů při recyklaci
Recyklační technologie
Solární destilace vody
Příze z odpadních vláken
…
Recyklace textilií
Ekoaktivity FT - výzkum

## Slide 51
Greentex (GreenTEX (lodz.pl))
Mikroplastový projekt (MŠMT INTER-ACTION, 2023 – 2026)
dlouhodobá spolupráce - Nilmore
Eko-oděvní kolekce (TAČR sigma, 2023 – 2026)
…
Recyklace textilií
Ekoaktivity FT - projekty

## Slide 52: Děkuji za pozornost
Jakub Wiener
prof. Ing., PhD. – Katedra materiálového inženýrství, Textilní fakulta
+420 48 5353469
jakub.wiener@tul.cz
Ještě máme trochu času - loď vyplouvá až za 5 minut…